Especificaciones de TFD Rigid Heritage C

| Pos. |  | Descripción del producto |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Información general TFD Rigid Heritage C Tabla de tarima heterogénea y elástica con apariencia de madera, revestimiento de suelo de PVC heterogéneo según ISO 10582. ..............m² TFD Rigid Heritage C Formato según EN 427: 23,0 x 149,2 mm Espesor de la capa de desgaste ISO 24340: 0,55 mm Espesor total ISO 24346: 4,5 mm Capa base IXPE: 1,0mm Aislamiento acústico ISO 10140-1: aprox. 15 dB Huella residual ISO 24343-1: ≤ 0,1mm. Comportamiento frente al fuego ISO 13501-1: Bfl-s1 Clase de utilización 10582: 23/34/43 Resistencia al deslizamiento DIN 51130: R10 Sistema de clic: I4F Color según las especificaciones del cliente El suelo base debe ser revisado antes de la instalación de acuerdo con la norma VOB Parte C DIN 18356. El suelo base debe ser uniforme, sin grietas, seco, limpio y firme, de acuerdo con los requisitos de la norma DIN 18202 "Tolerancias para estructuras de edificación" Procesado según las instrucciones de instalación del proveedor. Limpieza y mantenimiento según la recomendación del proveedor. Procedencia: TFD Floortile TFD Floortile B.V. De Vesting 2 7722 GA Dalfsen Países Bajos T: +31 529 431466 info@tfd-floortile.com www.tfd-floortile.com |